| Parametr | Norma ISO | JM | EB173 | EB155 | E30 | IE123K5 | IE | IE T20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFR,190°C/2,16kg | 1133 | g/10 min | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 |
| Gęstość | 1183 | g/cm3 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,38 | 1,26 | 1,35 |
| Barwa wizualna | - | - | nt | nt | nt | nt | nt | nt |
| Zawartość węgla biogennego | 16620 | % | >80 | >70 | 80 | 40 | >40 | >30 |
| Właściwości mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granica plastyczności przy rozciąganiu | 527 | MPa | 60 | 40 | 40 | 24 | 35 | 35 |
| Naprężenie zrywające | 527 | MPa | 20 | 15 | 20 | 20 | 40 | 30 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | 527 | % | 10 | 15 | 130 | 10 | 350 | 15 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 527 | MPa | 2800 | 2300 | 1900 | 1100 | 700 | 1400 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | 527 | MPa | 2800 | 2100 | 1300 | 1000 | 700 | 1200 |
| Naprężenie zginające | 178 | MPa | 75 | 60 | 45 | 25 | 25 | 35 |
| Udarność bez karbu wg Charpy, 1eU | 179 | kJ/m2 | 20 | nie pęka | nie pęka | 35 | nie pęka | 50 |
| Udarność z karbem wg Charpy, 1eA | 179 | kJ/m2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 12 | 30 |
| Twardość metodą wciskania kulki, 358 N | 2039-1 | MPa | 130 | 100 | 70 | 40 | 45 | 75 |
| Właściwości termiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vicat, A50 | 306 | °C | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 |
| HDT, 0,45MPa | 75 | °C | 50 | 50 | 50 | 80 | 85 | 95 |
| Przetwórstwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. przetwórstwa | - | °C | 160-200 | 160-200 | 160-190 | 150-190 | 150-210 | 150-190 |