envifill® F

to linia biodegradowalnych, termoplastycznych granulatów do aplikacji foliowych, przeznaczonych do przetwórstwa metodą wytłaczania folii z rozdmuchem oraz folii płaskich, przy zastosowaniu urządzeń do przetwórstwa poliolefin. Folie są zgrzewalne oraz podatne do nadruku bez aktywacji. Mogą być stosowane do kontaktu z żywnością.

WŁAŚCIWOŚCI GRANULATU

| Typ | Gęstość właściwa, g/cm3 (ISO 1183-1) | MFR, (190°C /2,16kg), g/10 min. (ISO 1133) | Temperatura topnienia, °C (ISO 11357-3) | Certyfikat TÜV Austria GmbH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| envifill® F25 | 1,30 | 3,0 | 115 | OK COMPOST HOME; OK COMPOST INDUSTRIAL; SEEDLING LOGO |
| envifill® F35 | 1,32 | 2,0 | 115 |  |
| envifill® F40 | 1,34 | 1,0 | 115 | OK COMPOST HOME; OK COMPOST INDUSTRIAL, SEEDLING LOGO |
| envifill® F50 | 1,35 | 1,0 | 115 |  |
| envifill® FH30 | 1,48 | 2,7 | 115 | OK COMPOST INDUSTRIAL, SEEDLING LOGO |
| envifill® F25H20 | 1,40 | 3,5 | 115 |  |

WŁAŚCIWOŚCI FOLII

| Typ | Grubość folii, μm | Barwa wizualna | Naprężenie zrywające, MD, MPa (ISO 527) | Naprężenie zrywające, TD, MPa (ISO 527) | Wydłużenie przy zerwaniu, MD, % (ISO 527) | Wydłużenie przy zerwaniu, TD, % (ISO 527) | Rezystywność skrośna [Ω x cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| envifill® F25 | 10-50 | semi-transparentna | 30 | 30 | 430 | 500 | 1013 |
| envifill® F35 | 20-100 | semi-transparentna | 18 | 13 | 400 | 500 |  |
| envifill® F40 | 20-100 | semi-transparentna | 15 | 11 | 450 | 580 | 1011 |
| envifill® F50 | 20-100 | semi-transparentna | 10 | 10 | 500 | 400 | 1010-1011 |
| envifill® FH30 | 20-100 | mleczno- biała | 25 | 23 | 450 | 600 | 1013 |
| envifill® F25H20 | 10-100 | mleczno- biała | 20 | 15 | 300 | 500 | 1012 |

Badania wykonywano w temperaturze 23C, jeżeli nie podano inaczej.

biopolimery@grupaazoty.com