| Parametr | Norma ISO | JM | I T20 | I T30 | I T40 | MB173 | MB173 EF | MB155 EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwości fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFR,190°C/2,16kg | 1133 | g/10 min | 21 | 10 | 7 | 30 | 25 | 25 |
| Gęstość | 1183 | g/cm3 | 1,35 | 1,49 | 1,54 | 1,25 | 1,26 | 1,28 |
| Barwa wizualna | - | - | nt | nt | nt | nt | nt | nt |
| Zawartość węgla biogennego | 16620 | % | >30 | >30 | >25 | >75 | >75 | >60 |
| Właściwości mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granica plastyczności przy rozciąganiu | 527 | MPa | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 40 |
| Naprężenie zrywające | 527 | MPa | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | 527 | % | 15 | 10 | 5 | 10 | 11 | 17 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 527 | MPa | 1600 | 2500 | 3500 | 2600 | 2700 | 2100 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | 527 | MPa | 1400 | 1600 | 2500 | 2300 | 2600 | 2100 |
| Naprężenie zginające | 178 | MPa | 35 | 30 | 50 | 70 | 70 | 55 |
| Udarność bez karbu wg Charpy, 1eU | 179 | kJ/m2 | 50 | 30 | 20 | 55 | 40 | 100 |
| Udarność z karbem wg Charpy, 1eA | 179 | kJ/m2 | 30 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Twardość metodą wciskania kulki, 358 N | 2039-1 | MPa | 75 | 90 | 90 | 115 | 100 | 90 |
| Właściwości termiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vicat, A50 | 306 | °C | 110 | 110 | 110 | 60 | 60 | 60 |
| HDT, 0,45MPa | 75 | °C | 95 | 100 | 105 | 50 | 55 | 50 |
| Przetwórstwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. przetwórstwa | - | °C | 150-190 | 150-190 | 150-190 | 150-180 | 150-200 | 150-200 |
| Temperatura formy | - | °C | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 |